|  | Baustoffkunde Übungsblatt | Übung 06.2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Datum Sem.-Gruppe |
|  |  | Name |
| ÜBUNG 6.2 : Holzbaupraktikum Erforderliche Literatur: Holzbau- Grundlagen der Bemessung nach EC 5 (François Colling) Baustoffkunde Lehrbuch (z.B. „Härig/Klausen/Hoscheid“) DIN 4074-1, DIN EN 13183-2 (und Berichtigung) vorgegebene Baustoffe : Hölzer zur Bestimmung der Feuchte Probewürfel zur Bestimmung der Festigkeiten Kanthölzer mit unterschiedlichen Ästigkeiten Versuchsdurchführung : 6.2.1 Holzfeuchtemessungen mit elektrischem Feuchtemessgerät Messungen an Holzproben in unterschiedlichen Tiefen ( Erstellung eines Feuchteverlaufes über den Querschnitt. 6.2.2 Bestimmung von Festigkeitswerten in Abhängigkeit relevanter Parameter Aufgrund der anisotropen Eigenschaft des Baustoffes Holz werden Festigkeiten in parallel und rechtwinklig zur Holzfaser unterschieden. 6.2.2.1 Druckversuch parallel zur Faser Es werden an mehreren Probewürfeln aus Holz mit unterschiedlicher Rohdichte und Holzfeuchte die Druckfestigkeiten parallel zur Faser bestimmt und die maximalen Spannungen ausgewertet. Im Anschluss werden die Ergebnisse besprochen und erläutert. 6.2.2.2 Druckversuch rechtwinklig zu Faser Es werden an mehreren Probewürfeln aus Holz mit unterschiedlicher Rohdichte und Holzfeuchte die Druckfestigkeiten rechtwinklig zur Faser bestimmt und die maximalen Spannungen ausgewertet. Im Anschluss werden die Ergebnisse besprochen und erläutert. |
| 6.2.2.3 Zugversuch rechtwinklig zu Faser Bestimmung der Zugfestigkeit (Querzug) rechtwinklig zu Faser an einem Probekörper. 6.2.3 Sortierung von Kanthölzern nach DIN 4074-1 Es werden die Sortiermerkmalen nach DIN 4074-1 (Äste, Jahrringbreite, Faserneigung, …) erläutert. Im Anschluss werden unterschiedliche Kanthölzer nach den oben genannten Merkmalen aufgenommen und in Sortierklassen (S) eingeteilt. |